Плоское деформированное состояние полимерного цилиндра в условиях термовязкоупругости

А.Е. Дудник, А.С. Чепурненко, С.В. Литвинов, А.С. Денего

Ростовский государственный строительный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Получены разрешающие уравнения для определения напряженно-деформированного состояния толстостенной полимерной цилиндрической оболочки, находящейся в условиях плоского деформированного состояния с учетом изменения температуры и высокоэластических деформаций. В качестве закона, описывающего связь между напряжениями и деформациями ползучести, используется нелинейное уравнение Максвелла-Гуревича. Решение производится численно при помощи метода конечных элементов.

Ключевые слова: нелинейная ползучесть, полимерный цилиндр, высокоэластические деформации, уравнение Максвелла-Гуревича, метод конечных элементов, вязкоупругость, модуль высокоэластичности, плоское деформированное состояние, температура.

Рассмотрим вязкоупругий толстостенный цилиндр, подверженный действию внутреннего и внешнего давления, достаточно протяженный по своей длине.

Данный цилиндр будет находиться в условиях плоского деформированного состояния (ПДС). Пусть температура цилиндра является функцией от радиуса  и времени . Для полимеров все упругие и релаксационные характеристики сильно зависят от температуры, поэтому они также будут функциями координаты и времени.

В такой постановке данная задача решается методом конечных разностей для полимерных цилиндров в работах [1, 2], и для бетонных — в работах [3–5]. В настоящей статье будут получены разрешающие уравнения метода конечных элементов.

Связь между напряжениями и деформациями для плоского деформированного состояния имеет вид:

|  | (1) |
| --- | --- |

где , ,  — деформации ползучести.

Исключим из (1) напряжение :

|  | (2) |
| --- | --- |

В теории ползучести используется гипотеза о равенстве нулю объемной деформации ползучести, т.е.

С учетом этой гипотезы соотношения (2) перепишутся в виде:

|  | (3) |
| --- | --- |

Выразим из (2) и (3) напряжения через деформации:

|  | (4) |
| --- | --- |

где  — матрица упругих постоянных;  — вектор вынужденных деформаций. В случае равенства нулю объемной деформации ползучести вектор  запишется в виде:

В общем случае вектор  имеет вид:

Будет использоваться одномерный элемент с двумя узлами и одной степенью свободы в узле – перемещением  (рис. 1).

Рис. 1. — Одномерный осесимметричный конечный элемент

Связь между перемещениями и деформациями имеет вид:

|  | (5) |
| --- | --- |

Функция изменения перемещения в пределах элемента принимается линейной:

|  | (6) |
| --- | --- |

где  — функции формы;  — вектор перемещений в узлах.

Подставим (6) в (5), получим:

| где . | (7) |
| --- | --- |

Потенциальная энергия деформации элемента записывается в виде:

|  | (8) |
| --- | --- |

где  — упругая деформация.

Будем считать, что вынужденные деформации в пределах элемента постоянны. Подставив (4) и (7) в (8), получим:

|  | (9) |
| --- | --- |

Окончательно задача сводится к системе линейных алгебраических уравнений:

|  | (10) |
| --- | --- |

где  — матрица жесткости;  — вклад вынужденных деформаций в вектор нагрузки;  — вектор внешних узловых нагрузок.

Для полимеров справедливо нелинейное уравнение Максвелла [6–8], которое для одноосного напряженного состояния имеет вид:

|  | (11) |
| --- | --- |

где  — модуль высокоэластичности;  – начальная релаксационная вязкость;  — модуль скорости.

Обобщение этого уравнения для трехосного напряженного состояния было выполнено Г.И. Гуревичем [6]:

|  | (12) |
| --- | --- |

где  — среднее напряжение;  — символ Кронекера.

При этом были приняты следующие допущения:

- Равенство нулю объемной деформации ползучести.

- Коэффициент Пуассона для неупругих деформаций .

- Релаксационная вязкость  для скоростей роста деформаций ,  и  одинакова и определяется по максимальной функции напряжений .

Полученные уравнения МКЭ позволяют произвести расчет и без этих упрощений. На основе принципа суперпозиции представим трехосное напряженное состояние в точке как сумму трех одноосных состояний:

При отсутствии температурных деформаций:

Деформации по осям y и z можно найти через коэффициент Пуассона:

Полная деформация по оси  запишется в виде:

где

Выражения для остальных деформаций можно получить циклической заменой индексов. Полные деформации ползучести по осям y и z примут вид:

Был выполнен расчет полимерного цилиндра из ЭДТ-10 с внутренним радиусом a = 0.8 см, внешним радиусом b = 2.8 см.

Зависимости модуля упругости и релаксационных констант от температуры для ЭДТ-10 имеют вид [9, 10]:

|  | (13) |
| --- | --- |

где T — температура в градусах Цельсия.

Температура цилиндра при r = b постоянна — , а на внутренней поверхности (при r = a)  растет с постоянной скоростью в течение 1.2 часа от до .

На рис. 2 и 3 показаны соответственно графики изменения напряжений  и  в толще цилиндра при t = 0.4 ч (черная линия), t = 1.2 ч (красная линия) и t = 13.4 ч (фиолетовая линия). Синей линией показано упругое решение при t ≥ 1.2 ч. Штриховым линиям соответствует уточненное решение без учета равенства нулю объемной деформации ползучести.

| Рис. 2 — Распределение напряжений в толще цилиндра | Рис. 3 — Распределение напряжений в толще цилиндра |
| --- | --- |

Из представленных графиков видно, что гипотеза об отсутствии объемной деформации ползучести приводит к завышенным значениям напряжений в конце процесса ползучести. При t = 13.4 ч максимальные величины напряжений  отличаются на 35%, а  – на 27%.

Литература

- Андреев В.И. Некоторые задачи и методы механики неоднородных тел: монография. М.: Издательство АСВ, 2002. 288 с.

- Языев Б.М. Нелинейная ползучесть непрерывно неоднородных цилиндров.  Дисс. канд. техн. наук. М., 1990. 171 с.

- Языев Б. М., Чепурненко А. С., Литвинов С. В., Козельская М. Ю. Напряженно-деформированное состояние предварительно напряженного железобетонного цилиндра с учетом ползучести бетона // Научное обозрение. №11. Часть 3. 2014. С.759–763.

- Литвинов С. В., Козельский Ю. Ф., Языев Б. М. Расчёт цилиндрических тел при воздействии теплового и радиационного нагружений // Инженерный вестник Дона, 2012, № 3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/954.

- Языев Б. М., Литвинов С. В., Козельский Ю. Ф. Плоская деформация элементов цилиндрических конструкций под действием физических полей// Инженерный вестник Дона, 2013, №2 URL: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_24_yaziev.pdf_1616.pdf.

- Гуревич Г.И. Об обобщении уравнения Максвелла на случай 3 измерений с учетом малых деформаций упругого последействия // Труды ИФЗ АН СССР. 1959. №2. С. 169.

- Vladimir I. Andreev, Batyr M. Yazyev, Anton S. Chepurnenko. On the Bending of a Thin Plate at Nonlinear Creep//Advanced Materials Research Vol. 900 (2014) pp. 707–710. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Vladimir I. Andreev, Anton S. Chepurnenko, Batyr M. Yazyev. Energy Method in the Calculation Stability of Compressed Polymer Rods Considering Creep//Advanced Materials Research Vols. 1004-1005 (2014) pp. 257–260. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Бабич В. Ф., Рабинович А. Л. Влияние температуры на механические характеристики некоторых эпоксидных связующих // Физико-химия и механика ориентированных стеклопластиков. 1967. С. 150–153.

- Козельская М.Ю., Чепурненко А.С., Литвинов С.В.  Применение метода Галёркина при расчете на устойчивость сжатых стержней с учетом ползучести // Инженерный вестник Дона, 2013, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1714.

References

- Andreev V.I. Nekotorye zadachi i metody mehaniki neodnorodnyh tel: monografija. M.: Izdatel'stvo ASV, 2002. 288 s. [Disa probleme dhe metoda në mekanizmin e heterogjene solids: monografi. M.: shtëpia Botuese e DIA, 2002. 288 p.]

- Jazyev B.M. Nelinejnaja polzuchest' nepreryvno neodnorodnyh cilindrov.  Diss. kand. tehn. nauk. M., 1990. 171 p. [Nonlinear creep continuously inhomogeneous cylinders. Diss. Cand. tech. Sciences. M., 1990. 171 p.]

- Jazyev B. M., Chepurnenko A. S., Litvinov S. V., Kozel'skaja M. Ju. Nauchnoe obozrenie. №11. Chast' 3. 2014. S.759–763.

- Litvinov S. V., Kozel'skij Ju. F., Jazyev B. M. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/954.

- Jazyev B. M., Litvinov S. V., Kozel'skij Ju. F. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2 URL: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_24_yaziev.pdf_1616.pdf.

- Gurevich G.I. Ob obobshhenii uravnenija Maksvella na sluchaj 3 izmerenij s uchetom malyh deformacij uprugogo posledejstvija .Trudy IFZ AN SSSR. 1959. №2. p. 169.

- Vladimir I. Andreev, Batyr M. Yazyev, Anton S. Chepurnenko. On the Bending of a Thin Plate at Nonlinear Creep. Advanced Materials Research Vol. 900 (2014) pp. 707–710. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Vladimir I. Andreev, Anton S. Chepurnenko, Batyr M. Yazyev. Energy Method in the Calculation Stability of Compressed Polymer Rods Considering Creep.Advanced Materials Research Vols. 1004-1005 (2014) pp. 257–260. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Babich V. F., Rabinovich A. L. Fiziko-himija i mehanika orientirovannyh stekloplastikov. 1967. pp. 150–153.

- Kozel'skaja M.Ju., Chepurnenko A.S., Litvinov S.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1714.