О влиянии гибкости стоек на эффективность композитного усиления

П.П. Польской, Д.Р .Маилян, С.В. Георгиев

Ростовский государственный строительный университет

Аннотация: Приведены и проанализированы данные о результатах испытания железобетонных стоек с гибкостью λh=10 и λh=20, усиленных внешней углепластиковой арматурой. Установлены границы влияния различных вариантов усиления на прочность и деформативность стоек и эффективность использования композитных материалов.

Ключевые слова: бетон, арматура, железобетон, композит, эксцентриситет, гибкость, нагрузка, прочность, деформативность, усиление.

Увеличение объемов каркасно-монолитного строительства зданий с безбалочными плитами при одновременном росте ремонтно-восстановительных работ, потребовали и разработки новых методов усиления конструкций. В соответствии с перспективной программой исследования [1,2], кафедра железобетонных и каменных конструкций РГСУ проводит большой объем научных исследований, связанных с усилением железобетонных конструкций различными видами композитных материалов, в том числе и на основе углепластика горячего и холодного отверждения. Общий вид указанных материалов представлен на рис.1.

Рис 1. – Общий вид углеткани шириной 500мм (а) и углеламината шириной 50мм (б)

Появлению нормативной базы в России и за рубежом [3,4,5] предшествовали многочисленные исследования, в том числе [6,7,8].

Учитывая, что нормативная база по расчету железобетонных элементов, усиленных композитными материалами, появилась в России сравнительно недавно, проводимые кафедрой исследования по проверке надежности расчетного аппарата весьма актуальны. Настоящая статься посвящена исследованию усиленных коротких и условно длинных сжатых элементов. Программа указанных исследований представлена на рис. 2.

Рис 2. – Программа испытаний для исследования влияния сечения и вида продольного и поперечного композитного армирования на несущую способность сжатых железобетонных элементов при различных значениях гибкости и эксцентриситета приложения нагрузки.

Согласно программе исследований, разбитой на два этапа, были изготовлены и испытаны 31 опытный образец одинакового сечения и армирования. Варьировались только виды композитного усиления.

Опытные образцы-стойки были приняты из тяжелого бетона и согласно ГОСТ 10180 соответствуют проектному классу В30. Стойки изготавливались сечением 250x125(h)мм и длинной 1200 и 2400 мм. При данных размерах, гибкость опытных образцов составляет =10 и 20 соответственно.

Рабочая стальная арматура для обоих этапов была принята одинаковой. Она состоит из 4 Ø12 А500, что соответствует проценту продольного армирования  Стальная поперечная арматура принята вязаной Ø6 В500 и расположена с шагом 180 мм. Дополнительно к основной поперечной арматуре на торцах и коротких, и гибких стоек установлено по 6 конструктивных сеток с шагом 50 мм. Арматура сеток принята Ø3 В500, а размер ячеек – 50x40мм. Их цель предотвращение смятия торцов. Конструкция каркасов соответствует требованию ГОСТ 10922-2012 и представлена на рис. 3.

Рис 3. – Схема продольного и поперечного армирования коротких (а) и гибких (б) стоек.

В качестве элементов усиления применялись 3 типа композитных материалов на основе углепластика предоставленных Московским отделением фирмы «BASF – строительные системы». В роли внешней продольной арматуры использовались углеламинаты (полосы) шириной 50 и толщиной 1,2мм, наклеенные на наружную поверхность, и круглые стержни Ø8мм, вклеенные в пропиленную в стойке штрабу. Прочностные характеристики композитных материалов подробно приведены в статье [9]. Наружные хомуты усиления выполнялись из 3-х слоев углеткани различной ширины. Один из вариантов усиления стоек хомутами приведен на рис. 4.

Рис 4. – Вариант схемы усилия поперечной композитной арматурой с шагом s=190мм. 1 – стальной оголовок; 2 – торцевой анкер; 3 – рядовые хомуты усиления; 4 – цементно-песчаный раствор марки 200.

На усиленных образцах при различных значениях осевого эксцентриситета изучалось влияние на прочность и деформативность опытных стоек, следующих факторов: толщины, ширины и площади сечения поперечных хомутов, а также шага их расположения; эффективность полной обоймы (аналогичной по толщине с хомутами); эффективность не полной (по высоте стойки) обоймы; влияние гибкости опытных образцов на эффективность вышеуказанных видов усиления; влияние продольного композитного армирования в сочетании с вышеуказанными  видами поперечного композитного армирования на несущую способность сжатых элементов.

Для получения ответов на поставленные вопросы, опытные образцы с учетом их гибкости были разделены на два этапа: I (=10) и II (=20).

Для учета влияния эксцентриситета на эффективность композитного усиления, каждый этап разбит на три серии А, Б и В. В каждой серии образцы имели 3-6 вариантов усиления. Методика усиления подробно представлена в статье [10]. В соответствии с программой исследования, на каждом этапе было испытано по три эталонных образца и по 13 и 12 стоек, имеющих различные варианты усиления, соответственно, на первом и втором этапах исследования.

Испытания опытных образцов проводилась на специально оборудованных стендах (рисунок 5). Приложение нагрузки на стойки осуществлялось через специально законструированные стальные оголовки с прорезями, которые автоматически создавали осевой эксцентриситет е0=0; 2 и 4см.

Все образцы испытывались ступенчато возрастающей нагрузкой этапами примерно по 10% от теоретической разрушающей, с выдержкой на каждом этапе 10 минут. В процессе испытания инструментально измерялись прогибы колонн и местные деформации, как на бетоне, так и на композите.

Шифр опытных образцов уже был опубликован авторами в статье [11]. Однако, в целях понимания сути вопросов, он приводится повторно с учетом дополнительно испытанных образцов.

Рис 5. – Конструкция стендов для испытания коротких и длинных стоек с различными вариантами усиления и расположением механических приборов и тензодатчиков сопротивления.

Первая буква русского алфавита – отражает величину осевого эксцентриситета (е0) «А» - это стойки, которые испытываются как центрально-сжатые т.е. с приложением нагрузки по геометрической оси е0=0. «Б» - стойки, испытанные с осевым эксцентриситетом е0=2см; «В» - тоже при е0=4см.

Вторые буквы русского алфавита обозначают вид эталонной стойки –            короткой «К» или гибкой «Г».

Третья буква этого алфавита «У» означает, что образец имеет усиление.

Цифры рядом с буквой «Х» обозначают вариант поперечного армирования, а именно: (1) – хомуты шириной 50 мм с расстоянием между осями хомутов (шагом) 190мм; (2) – тоже с шагом 140мм; (3) – означает, что в середине высоты стойки установлен хомут шириной 240мм, а через стандартный зазор 140мм – вверх и вниз установлены хомуты по типу (1); (4) – в центре стойки установлен хомут шириной равной одной трети длины стойки. Далее до оголовков идут хомуты по типу (1); (5) – хомут в виде полного трёхслойного обертывания по всей высоте опытного образца или обойма. (6) – хомут по типу (1) с шагом в осях 115 мм;

Пятая буква – латинского алфавита означает наличие продольного углепластикового усиления стоек: «L» – с использованием ламинатов – (полос), шириной 50мм и толщиной 1,2мм; «R» – круглый стержень диаметром 8мм.

Прописные буквы рядом с латинской буквой «L» обозначают место расположения продольной композитной арматуры: (ц) – расположение с двух сторон – центральное сжатие; (с) – расположение полос на более сжатой грани бетона; (р) – тоже, на растянутой грани бетона.

Отметим при этом, что все опытные стойки, независимо от вида и вариантов усиления, рядом с металлическим оголовником имеют хомут, выполненный из трех слоев углеткани шириной 100мм. Он выполняет функцию торцевого анкера для продольной композитной арматуры. Использование анкера обосновано в работе [12].

Продольное и поперечное армирование всех опытных образцов принято одинаковым, поэтому в шифре они не отражены.

Результаты выполненных экспериментов приведены в табл. 1.

Таблица № 1

| Этапы испытания по величине гибкости | Величина осевого эксцентриситета | Конструкция усиления | Шифр опытных образцов | Опытные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разрушающая нагрузка N, кН | Коэф. усиления kус |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Этап | е0=0 | эталон | АК | 1150 | - |
|  |  | в=50; s=190 | АКУ-Х1 | 1190 | 1,02 |
|  |  | в =50; s=190, 4L | АКУ-Х1Lц | 1100 | 0,96 |
|  |  | в =700 | АКУ-Х5 | 1625 | 1,482 |
|  |  | в=50; s=115 | АКУ-Х6 | 1600 | 1,118 |
|  |  | в =50; s=190, 4R | АКУ-Х1Rц | 1379 | 1,258 |
|  | е0=2 | эталон | БК | 592,5 | - |
|  |  | в =50; s=190 | БКУ-Х1 | 778,9 | 1,326 |
|  |  | в =50; s=145 | БКУ-Х2 | 794,7 | 1,307 |
|  |  | в=50; s=145; 2Lц | БКУ-Х2LС | 800 | 1,263 |
|  |  | в=50; s=190; 2Lр | БКУ-Х1Lр | 700 | 1,128 |
|  |  | в=700 | БКУ-Х5 | 844 | 1,33 |
|  | е0=4 | эталон | ВК | 422,2 | - |
|  |  | в =50; s=190 | ВКУ-Х1 | 450 | 1,066 |
|  |  | в =50; s=190; 2Lр | ВКУ-Х1Lр | 530 | 1,255 |
|  |  | в =240; s=190 | ВКУ-Х1Lр | 600,8 | 1,14 |
| II Этап | е0=0 | эталон | АГ | 803 | - |
|  |  | в=50; s=190 | АГУ-Х1 | 873,2 | 1,11 |
|  |  | в =240; s=190 | АГУ-Х2 | 900 | 1,239 |
|  |  | в =1900 | АГУ-Х5 | 1080 | 1,487 |
|  | е0=2 | эталон | БГ | 410 | - |
|  |  | в =50; s=190 | БГУ-Х1 | 400 | 0,996 |
|  |  | в =250; s=190 | БГУ-Х3 | 450 | 1,076 |
|  |  | в =250;s=190;2Lр | БГУ-Х2Lр | 510 | 1,22 |
|  |  | в =620;s=190;2Lр | БГУ-Х3Lр | 714,5 | 1,34 |
|  |  | в=1900 | БГУ-Х5 | 597,5 | 1,518 |
|  | е0=4 | эталон | ВГ | 242,5 | - |
|  |  | в =50; s=190 | ВГУ-Х2 | 290,0 | 1,196 |
|  |  | в=250; s=190;2Lр | ВГУ-Х2 Lр | 503,5 | 2,486 |
|  |  | в=620; s=190;2Lр | ВГУ-Х3 Lр | 504,5 | 1,842 |
|  |  | в=1900 | ВГУ-Х5 | 270 | 1,301 |

Примечание: В столбце 6 коэффициент усиления (kус) указан с учетом приведения прочности бетона усиленных стоек к эталонным.

Прямое сопоставление результатов эксперимента для эталонных и усиленных образцов согласно табл. 1 позволяет сделать следующие выводы:

1. Эффективность усиления сжатых элементов с использованием композитных материалов зависит не только от вариантов усиления, но и от величины эксцентриситета

2. Поперечные хомуты из углеткани, расположенные с шагом, аналогичным шагу хомутов для стальной рабочей арматуры, практически, не оказывает влияние на увеличение прочности стоек независимо от величины эксцентриситета.

3. С уменьшением шага хомутов практически в два раза, прочность центрально сжатых элементов увеличивается на 12%.

4. Наибольший эффект показывают образцы, усиленные обоймой по всей длине стоек. Эта закономерность сохраняется при наличии малых эксцентриситетов, не выходящих за пределы ядрового сечения. С увеличением эксцентриситета (е0=4см) коэффициент усиления обоймой снижается с 50 до 30%.

5. Локальное усиление стоек обоймой с шириной 1/3 и более от длины стойки не приводит к увеличению их несущей способности по сравнению с эталоном, так как при указанном усилении, образцы разрушаются по бетону за пределами усиленного участка.

6. Продольное внешнее армирование центрально сжатых элементов ламинатами в дополнение к усилению хомутами не дает эффекта т.к. предельная сжимаемость углепластика горячего отвержения ниже, чем сжимаемость тяжелого бетона.

7. Вклеенные в сечение стоек углепластиковые стержни наоборот дают заметное приращение нагрузки, т.к. согласно опыту, композитные стержни работают совместно с бетоном вплоть до разрушения образца.

8. Продольное внешнее усиление ламинатами стоек с большим эксцентриситетом (е0=4см), наоборот резко увеличивают их несущую способность более чем в 2 раза.

9. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости совершенствования имеющейся расчетной базы при усилении сжатых элементов.

Литература

1 Польской П.П., Маилян Д.Р.  Композитные материалы - как основа эффективности в строительстве и реконструкции зданий и сооружений // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 (часть 2)                                                          URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1307

2. Польской П.П., Георгиев С.В. Вопросы исследования сжатых железобетонных элементов, усиленных различными видами композитных материалов // Инженерный вестник Дона, 2013, №4                                                 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2134

3. В.А. Клевцов. Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами // НИИЖБ, 2006. 48с.

4. Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1 // General rules and rules for buildings, 2004, p.229.

5. Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures // ACI 440.2R-08. American Concrete Institute, 2008, p. 76.

6. Костенко А.Н. Прочность и деформативность центрально и внецентренно сжатых кирпичных и железобетонных колонн, усиленных угле- и стекловолокном // дис. ... канд. техн. наук: 05.23.01. Москва, 2010. 244 с.

7. Хаютин Ю.Г., Чернявский В.Л., Аксельрод Е.З. Применение углепластиков для усиления строительных конструкций // Бетон и железобетон. 2003. №1. С. 25-29.

8. Чернявский В.А., Аксельрод Е.З. Усиление железобетонных конструкций композитными материалами // Жилищное строительство, 2003, №3. C.15-16.

9. Польской П.П., Георгиев С.В. Характеристики материалов, используемых при исследовании коротких и гибких стоек, усиленных углепластиком // Научное обозрение. 2014. № 10, ч.2.. С. 411-414.

10. Маилян Д.Р., Польской П.П., Георгиев С.В. Методики усиления углепластиком и испытания коротких и гибких стоек // Научное обозрение, 2014, №10, ч.2. С.415-418.

11. Маилян Д. Р., Польской П. П., Георгиев С.В. Конструкция каркасов и схемы испытания опытных стоек, усиленных углепластиком // Научное обозрение. 2014, №10, ч.3. С.667-671.

12. Польской П.П., Маилян Д.Р. Влияние стального и композитного армирования на ширину раскрытия нормальных трещин // Инженерный вестник Дона, 2013, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1675

References

1. Pol'skoj P.P., Mailjan D.R. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4/2                    URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1307

2. Pol'skoj P.P., Georgiev S.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4

URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2134

3. V.A. Klevcov. Rukovodstvo po usileniju zhelezobetonnyh konstrukcij kompozitnymi materialami [Guide to strengthening reinforced concrete structures by composite materials]. NIIZhB, 2006, p.48

4. Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1. General rules and rules for buildings, 2004, p.229.

5. Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures. ACI 440.2R-08. American Concrete Institute, 2008, p. 76.

6. Kostenko A.N. Prochnost' i deformativnost' central'no i vnecentrenno szhatyh kirpichnyh i zhelezobetonnyh kolonn, usilennyh ugle- i steklovoloknom. [The strength and deformability of the central and eccentrically compressed brick and reinforced concrete columns strengthened with carbon and fiberglass.] dis. ... kand. tehn. nauk: 05.23.01. Moskva, 2010. p.244.

7. Hajutin Ju.G., Chernjavskij V.L., Aksel'rod E.Z. Beton i zhelezobeton. 2003. №1. pp. 25-29.

8. Chernjavskij V.A., Aksel'rod E.Z. Zhilishhnoe stroitel'stvo. 2003 №3. pp.15-16.

9. Pol'skoj P.P., Georgiev S.V. Nauchnoe obozrenie. 2014. № 10/ 2. pp. 411-414.

10. Mailjan D.R., Pol'skoj P.P., Georgiev S.V. Nauchnoe obozrenie, 2014, №10/2, рр.415-418.

11. Mailjan D. R., Pol'skoj P. P., Georgiev S.V. Nauchnoe obozrenie. 2014, №10/3, pp.667-671.

12. Pol'skoj P.P., Mailjan D.R. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2.                URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1675

# Text boxes

Несущая способность усиленной балки  (Кн)

Несущая способность усиленной балки  (Кн)