Расчёт на устойчивость стержней из ЭДТ-10при начальной погиби стержня в виде S-образной кривой

С.В Литвинов, Б.М Языев, А.Н Бескопыльный, И.В Ананьев

Ростовский государственный строительный университет, г.Ростов-на-Дону

Полимерные материалы плотно входят в нашу жизнь не только привычными ограждающими, гидроизолирующими материалами, но и имеющими конструкционное предназначение. К ним можно отнести полимерные арматуру, тяжи для крепления навесных потолков и стен. Обладая прекрасными эксплуатационными качествами, такими как кислото- и щелочестойкость, временное сопротивление разрыву некоторых полимеров достигает 2000 МПа, эти материалыне лишены недостатков – для них характерно развитие деформаций ползучести, которая происходит не в фазе с прилагаемой нагрузкой и, соответственно, с напряжениями в теле.

Исследованию устойчивости стержней посвящено много литературы, к примеру, ставшей классикой [3].В свое время вопрос устойчивости полимерных стержней освящен в работах [1, 2]; из современных работ можно выделить работу [4]. Однако при исследовании устойчивости стержней авторы рассматривают выпучивание стержней только в одном направлении относительно оси, связывающей опоры стрежней.

В качестве уравнения связи для таких полимерных конструкций наиболее точно подходит обобщенное нелинейное уравнение Максвелла-Гуревича, в дальнейших расчетах используемое в следующей форме:

| , | (1) |
| --- | --- |

где  ;    .

Здесь  – деформации ползучести, – модуль высокоэластичности,  – модуль скорости,  – коэффициент начальной релаксационной вязкости.

Для полимерных материалов высокоэластические деформации в общем случае представляют собой  суммы отдельных составляющих, каждая из которых соответствует определенному члену спектра времен релаксаций

,

При процессе ползучести до 1000 часов обычно преобладает первая составляющая высокоэластической деформации, так называемый старший спектр времен релаксации, т.е. s=1.

Как видно из выше представленных уравнений определяемые высокоэластические деформации находятся и в левой части уравнения (под оператором дифференцирования), и в правой части (в функции напряжений) . Всвязи с этим при использовании уравнения связи Максвелла-Гуревича возникают определенные трудности в применении таких программных комплексов, как ANSYS. Дальнейшее решение задач происходило в программном комплексе MatLab.

В практике стержни имеют некоторое искривление своей оси, также называемое «погибью», при этом сила обычно оказывается приложенной внецентренно (см. рис.1.). Подобного рода задачи в упругой постановке, однако, в случае закрепления «шарнир-шарнир», подробно рассмотрены в [1, 3].

Рассмотрим задачу, при которой стержень крепится по схеме «шарнир-шарнир», при этом его ось представлена в виде S-образной кривой (рис. 1). Здесь =.

Рис.1. Расчетная схема задачи

При выводе основных уравнений используются следующие допущения и гипотезы:

1. Имеет место одноосное напряженное состояние ().

2. Гипотеза плоских сечений.

3. Геометрическая линейность (, где  – кривизна стержня).

4. Форма сечения (рассматривается прямоугольное сечение).

Пусть стержень имеет некоторую начальную погибь

| , | (2) |
| --- | --- |

где  – начальная стрела прогиба.

Полную деформацию по оси стержня можно записать в виде

| . | (3) |
| --- | --- |

С учетом гипотезы плоских сечений можно записать

| , | (4) |
| --- | --- |

где  – деформации средней оси стержня.

С учетом (3) и (4) можно записать

| . | (5) |
| --- | --- |

Для любого сечения стержня могут быть записаны интегральные условия

| , | (6) |
| --- | --- |
| , | (7) |

где .

Подставляя выражение (5) в (6) и проведя интегрирование, определяются осевые деформации стержня:

| . | (8) |
| --- | --- |

Проводя аналогичные операции с выражениями (5) и (7):

| , | (9) |
| --- | --- |

где  – осевой момент инерции стержня относительно оси z.

С учетом того, что  получаем окончательное разрешающее уравнение для оси стержня:

| . | (10) |
| --- | --- |

Пусть , тогда

| . | (11) |
| --- | --- |

Граничные условия задачи:

| при :, ;при :, . | (12) |
| --- | --- |

Для возможности задания граничных условий применительно к задаче, уравнение (11) дифференцируется дважды по x:

| . | (13) |
| --- | --- |

Решение данного уравнения аналитически не представляется возможным даже в случае значительных упрощений, вследствие его структуры решение удобно произвести методом конечных разностей, интегрирование проводится методом Симпсона.

Для варианта закрепления «защемление-шарнир» граничные условия примут вид:

| при : ,;при : , . | (12) |
| --- | --- |

Для варианта закрепления «защемление-защемление» граничные условия примут вид:

| при : , ; при : ,. | (12) |
| --- | --- |

Далее рассматриваются задачи ползучести стержня из эпоксидной смолы ЭДТ-10. При этом исходные данные для параметров ползучести взяты из работы [2]. Исходные данные: , , , ,,, , , . Потеря устойчивости наступает через 1 час 32 мин.

Результаты расчетов представлены на рисунках 2÷3. Положительным напряжениям соответствует сжатие.

Как видно из графиков, в образце с течением времени ось стремится принять форму полусинусоиды.

Рис.2. Рост стрелы прогиба во времени в стержне

Рис.3. Рост напряжений в сечении стержня при x=l/2

Литература:

1. Андреев В.И. Устойчивость полимерных стержней при ползучести: дис. … канд. техн. наук. – М., 1967.

2. Бабич В.Ф. Исследование влияния температуры на механические характеристики полимеров: дис. … канд. техн. наук. – М., 1966.

3. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. – М.: Наука, 1975.

4. Языев С.Б. Устойчивость стержней при ползучести с учетом начальных несовершенств: дис. … канд. техн. наук. – Ростов-н/Д, 2010.